Министерство образования Пензенской области

ГБПОУ ПО «Пензенский лесной колледж»

ОСНОВЫ ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ И ЛЕСНОГО ТОВАРОВЕДЕНИЯ

Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников образовательных учреждений среднего профессионального образования

специальности 35.02.01.  «Лесное и лесопарковое хозяйство»

р.п. Сосновоборск

2018 год

Методические указания и контрольные задания для студентов–заочников образовательных учреждений среднего профессионального образования по дисциплине «Основы древесиноведения и лесного товароведения» специальности 35.02.01. «Лесное и лесопарковое хозяйство».

В данных методических указаниях представлены материалы по изучению дисциплины, список литературы, методические указания по изучению каждой темы и выполнению домашней контрольной работы. Сформулированы вопросы и задания для самоконтроля студентов при  изучения тем: о строении древесины, о химических, физических и механических свойствах древесины, пороки древесины и способах их измерения в круглых и пиленых материалах, изложены классификация и стандартизация лесоматериалов.

Методические указания по дисциплине «Основы древесиноведения и лесного товароведения» специальности 35.02.01. «Лесное и лесопарковое хозяйство» ФГОС СПО составлены в соответствии с примерной программой рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»).

ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Основы древесиноведения и лесного товароведения» является общепрофессиональной, даёт студентам базовые знания для освоения профессиональных модулей, практическими умениями работы с нормативной и технической документацией, справочными и информационными источниками. Знание данной дисциплины необходимо также специалисту лесного и лесопаркового хозяйства в рациональном использовании древесины для получения древесных материалов и лесной продукции, их учете и хранении.

Дисциплина «Основы древесиноведения и лесного товароведения» имеет тесные структурно-логические связи с дисциплиной «Математика», «Дендрология и лесоведение», «Ботаника», а также создаёт базу для успешного освоения профессиональных модулей:  «Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению»,

«Организация использования лесов», «Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов», «Проведение работ по лесоустройству и таксации».

В результате изучения дисциплины студент должен

уметь:

- распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине;

- определять пороки древесины;

- использовать действующие стандарты при определении сортности лесоматериалов, маркировке, обмере и учёте;

знать:

- строение древесины и коры;

- свойства и пороки древесины;

- классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и лесной продукции.

В процессе преподавания дисциплины необходимо показать, каким образом теоретические знания и практические умения могут быть использованы в будущей профессиональной деятельности выпускника. Изучение дисциплины должно проводиться с учетом современного состояния науки и производства, в соответствии с технической документацией и стандартами.

Дисциплина «Основы древесиноведения и лесного товароведения» изучается на 2-м курсе.

Студенты изучают курс самостоятельно по рекомендуемой литературе. После изучения выполняют одну контрольную работу.

В период проведения лабораторно-экзаменационной сессии учебным планом предусмотрены учебные занятия продолжительностью 10 часов, из них:

- 4 часа установочных занятий;

- 6 часов практических занятий.

Программный материал включает одно учебное задание и по темам распределен следующим образом:

Введение

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ

Тема 1.1. Строение древесины и коры.

Тема 1.2. Химические свойства древесины.

Тема 1.3. Физические свойства древесины.

Тема 1.4. Механические свойства древесины.

Тема 1.5. Пороки и стойкость древесины.

Тема 1.6. Факторы, влияющие на стойкость древесины.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЛЕСНОГО ТОВАРОВЕДЕНИЯ

Тема 2.1. Классификация, стандартизация и декларация древесных

материалов и лесной продукции.

Тема 2.2. Круглые лесоматериалы.

Тема 2.3. Пиленые лесоматериалы.

Тема 2.4. Строганые и лущеные древесные материалы.

Тема 2.5. Композиционные древесные материалы.

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Михайличенко А.Л., Сметанин И.С. Древесиноведение и лесное товароведение. М.: Лесная промышленность, (в последней редакции на момент использования).

2. Михайличенко А.Л., Сметанин И.С. Практикум по древесиноведению и лесному товароведению. М.: Лесная промышленность, (в последней редакции на момент использования).

3. Действующие стандарты и технические условия на древесное сырьё и изделия из древесины.

4. Уголев Б.Н., Станко Я.Н., Дюжина И.А. Определитель пороков древесины /учебно-методическое пособие к лабораторной работе по древесиноведению/. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 7-е изд. (в последней редакции на момент использования).

Дополнительная:

5. Михайличенко А.Л., Садовничий Ф.П. Древесиноведение и лесное товароведение. М.: Высшая школа, 1991.

6. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. М.: «Аудит» издательские объединения «Юнити», 2001.

7. Шапкин О.Н. и др. Комплексное использование недревесной продукции леса в народном хозяйстве. М.: МГУ леса, 1999.

8. Борисов Ю.И., Сигов А.С., Нефесов В.И., Битюков В.К., Белик Ю.Д., Верба В.С. Метрология, стандартизация и сертификация.  М.: Форум. Инфа, 2005.

9. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения. М.: МГУ леса, 2001.

Интернет – ресурсы:

1. Федеральный портал Российское образование edu.ru

2. Интернет-магазин. ТОП-книга shop.top-kniga.ru.

УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ

Введение

Студент должен

иметь представление:

- о задачах учебной дисциплины при подготовке специалиста;

- об основных направлениях в области рационального и комплексного использования древесины и её отходов от лесозаготовок и переработки;

- о связи дисциплины с дисциплинами «Математика», «Ботаника», «Дендрология и лесоведение» и профессиональными модулями «Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению», «Организация использования лесов», «Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов»,  «Проведение работ по лесоустройству и таксации»;

- о кратких сведениях по содержанию дисциплины, развитии лесного древесиноведения и товароведения в России.

Содержание дисциплины, задачи и связь с другими дисциплинами. Краткие сведения о развитии древесиноведения и лесного товароведения в России. Рациональное и комплексное использование древесины и её отходов от лесозаготовок и переработки. Значение древесины для народного хозяйства страны.

Литература

Основная: (1) с. 4-5.

Дополнительная: (4) с. 5-6; (6) с. 4-7.

Методические указания

Для удовлетворения нужд и решения экономических задач страны требуется значительное количество древесины. Поэтому при изучении следует обратить внимание на разностороннее, все расширяющееся применение древесины, на многообразие и ценность получаемых из неё продуктов и изделий, широкие перспективы использования её в ближайшем будущем для удовлетворения растущих нужд населения страны.

Важно изучить историю зарождения и развития отечественного древесиноведения и лесного товароведения как научной дисциплины и установить суть содержания дисциплины, её задачи и связь с другими дисциплинами.

Вопросы для самоконтроля:

- Что изучает дисциплина «Основы древесиноведения и лесного товароведения», и с какими общепрофессиональными дисциплинами имеет связь?

- Какое значение имеет древесина в развитии народного хозяйства?

- Какова роль отечественных учёных в развитии науки о древесине?

- Каковы пути рационального и комплексного использования древесины и её отходов?

- Каковы достоинства и недостатки древесины как материала?

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ

Тема 1.1. Строение древесины и коры

Студент должен

иметь представление:

- о промышленном использовании древесины различных пород;

знать:

- части растущего дерева, разрезы и части ствола;

- макроскопические признаки для определения породы древесины;

уметь:

- определять древесные породы по макроскопическим признакам и учитывать строение и свойства древесины при её использовании.

Части растущего дерева, их значение и промышленное использование. Главные разрезы, части ствола: сердцевина, древесина, камбий, кора и их роль в жизни дерева.

Макроскопическое строение древесины: годичные слои, сердцевинные лучи, заболонь, ядро, спелая древесина, сосуды, смоляные ходы.

Макроскопические признаки для определения породы древесины.

Промышленное использование древесины различных пород.

Литература

Основная: (1) с. 6-14, с. 200-208; (2) с. 3-14.

Дополнительная: (4) с.7-23.

Методические указания

Изучение строения древесины и коры проводится на трёх главных разрезах ствола: поперечном, радиальном и тангенциальном.

Такие макроскопические признаки древесины (наблюдаемые невооруженным глазом) как годичные слои, сердцевинные лучи, сосуды, наличие ядра и др. на разных разрезах имеют определённый рисунок, и знание этого позволяет использовать древесину для изготовления различных изделий из нее, а также для распознавания древесины разных пород.

Для распознавания древесных пород необходимо знать и дополнительные внешние признаки древесины: цвет, блеск, текстуру, запах, плотность и твердость.

Вопросы для самоконтроля:

- Из каких основных частей состоит растущее дерево, и какое значение они имеют для жизни дерева, их народнохозяйственное значение?

- На каких главных разрезах изучают строение и свойства древесины?

- Из каких основных частей состоит ствол?

- Какие признаки макроскопического строения древесины используют для определения пород?

- Что называется ядром и заболонью?

- Какие древесные породы называются ядровыми и безъядровыми?

- Чем отличается древесина ядра от древесины заболони?

- Что такое спелая древесина? Какие породы относятся к спелодревесным?

- Что понимается под годичным кольцом (слоем)?

- Что называется ранней и поздней древесиной?

- Какие факторы влияют на ширину годичных слоев?

- Как выглядят годичные слои на главных разрезах ствола?

- У каких древесных пород годичные слои извилистые?

- Что называется сердцевинными лучами?

- Как выглядят сердцевинные лучи на главных разрезах ствола?

- На какие виды подразделяются сердцевинные лучи по ширине?

- У каких пород имеются широкие и ложноширокие сердцевинные лучи?

- В древесине, каких пород встречаются смоляные ходы и каково их промышленное значение?

- Что представляют собой сосуды?

- Как выглядят сосуды на главных разрезах ствола?

- Чем отличаются лиственные кольцесосудистые породы от рассеяннососудистых?

- Какие породы имеют кольцесосудистую древесину?

- Какие породы имеют рассеяннососудистую древесину?

Тема 1.2. Химические свойства древесины

Студент должен

иметь представление:

- о химическом составе древесины и сложных органических веществах, составляющих клеточную оболочку;

знать:

- органические и экстрактивные вещества древесины и их промышленное применение.

Химические свойства и состав древесины. Органические и экстрактивные вещества древесины, их промышленное значение. Основные химические реакции древесины, имеющие промышленное значение.

Литература

Основная: (1) с. 14-18.

Дополнительная. (4) с. 29-34.

Методические указания

При изучении химических свойств древесины важно уяснить содержание в древесине химических элементов и органических веществ и их значение для выработки различных продуктов, получаемых при химической переработке.

Также необходимо обратить особое внимание на то, что содержание химических элементов в древесине различных пород примерно одинаково, а содержание органических веществ: целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина в древесине хвойных пород и лиственных пород разное, то есть отличается.

Следует отметить чёткое представление о теплотворной способности и её видах: массовой и удельной. При этом уяснить то, что массовая теплотворная способность у различных пород примерно одинакова, а удельная (объемная) зависит от древесной породы. Также нужно усвоить зависимость теплотворной способности от влажности древесины и других факторов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Содержание химических элементов в древесине.

2. Какие органические вещества содержатся в древесине?

3. Где используется целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза?

4. Какие минеральные вещества входят в состав древесины?

5. Что такое теплотворная способность древесины?

6. От каких факторов зависит теплотворная способность древесины?

Тема 1.3. Физические свойства древесины

Студент должен

знать:

- физические свойства древесины и методы их определения;

уметь:

- определять влажность древесины.

Физические свойства древесины, характеризующие её внешний вид. Влажность древесины и свойства, связанные с её изменением. Плотность древесины и методы её определения.

Литература

Основная: (1) с. 18-37; (2) с.14-18.

Дополнительная: (4) с. 34-59.

Методические указания

Физические свойства древесины проявляются при взаимодействии её с окружающей средой. Такие физические свойства, характеризующие внешний вид, как: цвет, блеск, текстура, запах позволяют определить древесные породы и определяют область применения древесины той или иной породы. Особенно важное значение имеет влажность древесины. При изменении количества связанной влаги в древесине происходит усушка и разбухание, а также её растрескивание и коробление.

Кроме указанных, к физическим свойствам относятся: плотность, тепловые, электрические, звуковые свойства и др. Эти свойства имеют большое практическое значение.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите физические свойства древесины.

- Что такое цвет древесины, и от каких факторов он зависит?

- Что такое блеск древесины и от чего он зависит?

- Что называется текстурой древесины, и от каких факторов она зависит?

- Какое промышленное значение имеют блеск, цвет и текстура?

- Где учитывается запах древесины?

- Какая разница между относительной и абсолютной влажностью?

- Какими методами определяется влажность древесины?

- Какие виды влаги в древесине различают?

- Что такое свободная и связанная влага?

- Что такое предел гигроскопичности?

- Какие различают состояния древесины по степени влажности?

- Чем вызываются явления усушки, разбухания, растрескивания и коробления древесины?

- Почему усушка и разбухание древесины различны в продольном, радиальном и тангенциальном направлениях?

- Как определяется полная линейная и объемная усушка?

- Что называется коэффициентом усушки?

- Что такое плотность древесины?

- Какие факторы влияют на плотность древесины?

- Какой степенью теплопроводности обладает древесина? В каких случаях это свойство древесины используется?

- Какой степенью звукопроводности обладает древесина? Благодаря каким свойствам она находит широкое применение в музыкальном производстве?

- Что такое резонансная способность древесины?

- Что такое электропроводность и электрическая прочность древесины? Какие факторы на них влияют?

Тема 1.4. Механические свойства древесины

Студент должен

знать:

- механические и технологические свойства древесины;

уметь:

- применять древесину с учётом её свойств.

Классификация механических свойств древесины. Цели и особенности механических испытаний древесины.

Прочность древесины при сжатии, растяжении, статическом изгибе, сдвиге.

Технологические свойства древесины.

Литература

Основная: (1) с. 37-46.

Дополнительная: (4) с. 60-75.

Методические указания

Знание механических свойств древесины необходимо при использовании её в качестве конструкционного, строительного материала и материала для специальных целей.

Следует уяснить, что такое прочность, твердость, упругость, жесткость, пластичность, текучесть, вязкость древесины, раскалываемость.

Необходимо обратить внимание на неоднородность строения древесины, и в связи с этим и неоднородность её механических свойств.

При изучении механических свойств древесины важно знать факторы от которых они зависят.

Вопросы для самоконтроля:

- Что называется механическими свойствами древесины?

- Перечислите механические свойства древесины.

- Что называется деформацией?

- Что такое предел упругости?

- Что называется пределом прочности?

- Что такое прочность древесины?

- Что такое твёрдость древесины?

- Чем объясняется неоднородность механических свойств древесины в разных направлениях?

- Как определяется предел прочности при сжатии вдоль волокон?

- Какова средняя величина предела прочности при статическом изгибе?

- Как определяется прочность древесины при растяжении?

- Какова средняя величина предела прочности при растяжении вдоль волокон и поперёк волокон?

- Как влияет влажность на прочность древесины?

- От каких факторов зависит прочность древесины?

- От каких факторов зависит раскалываемость?

- Что называется твердостью древесины?

- На какие три группы можно разделить древесину по твердости?

- Что такое пластичность древесины? От каких факторов она зависит?

Тема 1.5. Пороки и стойкость древесины

Студент должен

знать:

- определения, виды и разновидности пороков, методы их измерения на круглых лесоматериалах, в пилопродукции, деталях и шпоне;

- влияние пороков на качество древесины;

уметь:

- определять степень поражения древесины пороками.

Группы пороков древесины по действующим ГОСТам: сучки, трещины, пороки формы ствола, пороки строения древесины, химические окраски, грибковые повреждения и повреждения насекомыми.

Методы их измерения на круглых лесоматериалах, в изделиях и деталях. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки, покоробленности.

Литература

Основная: (1) с. 46-78; ГОСТ 2140-81.

Дополнительная: (4) с. 76-110.

Методические указания

Действующим стандартом ГОСТ 2140-81 все пороки разделяются на группы, виды, разновидности, даются их определения, измерение и влияние их на качество древесины. В зависимости от количества и размера этих пороков определяется качество лесных сортиментов.

Изучение пороков имеет важное практическое значение для рациональной разделки хлыстов на круглые лесоматериалы.

Вопросы для самоконтроля:

- Что называется пороками древесины, и на какие группы они делятся?

- Что такое сучки? Как они влияют на качество древесины?

- Дайте классификацию сучков по форме, степени срастания и состоянию древесины сучка.

- Как влияют сучки на прочность и качество древесины?

- Как измеряются открытые сучки в круглых лесоматериалах?

- Как измеряются сучки в пиломатериалах?

- Что называется трещинами, и как их классифицируют?

- Метиковые трещины и их разновидности. Как определяется степень поражения в круглых лесоматериалах?

- Что такое трещины усушки? Как они влияют на качество?

- Чем отличается морозная трещина от отлупной трещины?

- Как измеряют трещины в круглых лесоматериалах?

- Перечислите пороки формы ствола.

- Что такое сбежистость? Как определяется степень сбежистости?

- Закомелистость и её разновидности. Как она измеряется?

- Кривизна и её разновидности. Как определяется степень кривизны?

- Что такое нарост?

- Какое влияние оказывают пороки формы ствола на качество древесины?

- Пороки строения древесины, их виды.

- Чем отличается наклон волокон от свилеватости?

- Как измеряют наклон волокон в круглых лесоматериалах и в пиломатериалах?

- Что называется ложным ядром? Как оно определяется в круглых лесоматериалах?

- Прорость и причины её возникновения. Как она измеряется?

- Что такое крень древесины? У каких пород она встречается?

- Рак и его разновидности. Как определяется степень поражения?

- Какое влияние на качество древесины оказывают завитки?

- Дайте определение порока «глазки».

- Назовите способ измерения смоляных кармашков в пилопродукции.

- Как влияет сердцевина на качество древесины?

- Что такое пасынок? Как влияет пасынок на качество древесины?

- Что такое сухобокость? Как она измеряется?

- Что такое засмолок? Как он измеряется?

- Какое влияние оказывает внутренняя заболонь на древесину? Как она измеряется в круглых лесоматериалах и пилопродукции?

- Дайте характеристику водослоя.

- Какие разновидности гнили Вы знаете?

- Чем отличается заболонная гниль от наружной трухлявой?

- Что такое ядровая гниль?

- Какое влияние оказывает на качество древесины ядровая гниль?

- Как измеряют ядровую гниль в круглых лесоматериалах?

- Чем вызывается синева и побурение?

- Как влияет синева на качество древесины?

- Как измеряют синеву в круглых лесоматериалах?

- Что такое плесень? Как она измеряется в пиломатериалах?

- Как влияет на качество наружная трухлявая гниль?

- Назовите причины возникновения червоточины и её разновидности.

- Как влияют на качество древесины повреждения птицами?

- По каким признакам можно определить   скрытый порок – инородное включение? Как он влияет на качество лесоматериала?

- Что такое обзол и скос пропила? Как они измеряются?

- Чем вызываются механические повреждения и пороки обработки? Как они влияют на качество лесоматериалов?

- Что такое продубина и желтизна?

- Какое влияние оказывают химические окраски на качество древесины?

- Что такое покоробленность и как её измеряют?

Тема 1.6. Факторы, влияющие на стойкость древесины

Студент должен

знать:

- характеристику природной древесины и влияние различных факторов на стойкость древесины.

Природная стойкость древесины. Средства, применяемые для защиты древесины от гниения, способы обработки. Придание древесине огнестойкости.

Литература

Основная: (1) с. 78-83.

Дополнительная. (4) с. 111-115.

Методические указания

При изучении стойкости древесины необходимо уяснить причину различной стойкости древесины и способность её сопротивляться разрушающему действию физических, химических и биологических факторов.

Необходимо особое внимание обратить на способы хранения древесины, антисептирование и придание огнестойкости.

Вопросы для самоконтроля:

- Что называется стойкостью древесины? От каких факторов она зависит?

- Как долго может сохраниться древесина при благоприятных условиях?

- Как влияет влажность древесины на её стойкость?

- Что такое антисептики?

- Какие требования предъявляются к антисептикам?

- Какие группы антисептиков Вы знаете?

- Какие древесные породы более устойчивы против разрушения грибами?

- Какие способы обработки древесины антисептиками применяют?

- Какие породы относятся к среднестойким?

- Какие породы являются нестойкими?

- Что такое водный способ хранения круглых лесоматериалов?

- Какие средства применяют для огнезащитной обработки?

- Какие требования предъявляются к антипиренам?

Примерный перечень рекомендуемых практических занятий:

1. Определение древесных пород по макроскопическим признакам.

Решение задач по практическому использованию древесины с учётом её строения и свойств.

2. Определение влажности древесины прямыми и косвенными методами.

3. Решение задач по измерению пороков, повреждений и определению степени поражения ими древесины.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЛЕСНОГО ТОВАРОВЕДЕНИЯ

Тема 2.1. Классификация, стандартизация и декларация

древесных материалов и лесной продукции

Студент должен

знать:

- древесные материалы, лесную продукцию, их классификацию, стандартизацию и декларацию продукции из древесины.

Древесные материалы, лесная продукция и их классификация по назначению, принципам технологии производства.

Стандартизация и декларация, категория и структура стандартов.

Направления развития стандартизации и декларации продукции.

Литература

Основная: (1) с. 83-90.

Дополнительная: (5) с. 19-23; (6) с. 71-84.

Методические указания

При изучении этой темы важно усвоить основные понятия, такие как:

лесоматериалы, сортименты, брёвна, кряжи и др. Необходимо уяснить, как классифицируются лесоматериалы и продукция из древесины по отраслям промышленности и производства на группы.

На сортименты разработаны и введены ГОСТы, в которых указываются размеры, технические требования, правила маркировки, сортировки, обмера, учёта и проверки качества.

Стандартизация и декларация способствует улучшению качества продукции, рациональному использованию сырья, сокращению отходов и брака, снижению себестоимости продукции, рационализации процесса производства,  играет большую роль в развитии международного экономического, технического и культурного сотрудничества.

Поэтому важно изучить, что такое ГОСТ, схему построения, порядок разработки и утверждения стандартов, их содержание.

Вопросы для самоконтроля:

- Что называется лесным сортиментом, бревном, кряжем?

- На какие группы классифицируются лесоматериалы и продукция из древесины по отраслям промышленности?

- На какие классы подразделяются древесные материалы и лесная продукция по принципам технологии производства?

- На какие классы подразделяются сортименты по степени и способу обработки?

- Что называется стандартизацией?

- Каково содержание стандарта?

- На какие категории делятся стандарты по уровню и области применения?

- Как определяются размеры сортиментов в стандартах?

- Что называется допусками и припусками и какова их роль при определении стандартных размеров?

- Как устанавливается сортность сортиментов?

- Что называется декларацией?

Тема 2.2. Круглые лесоматериалы

Студент должен

знать:

- классификацию круглых лесоматериалов, требования к сортиментам в соответствии с ГОСТами, правила определения сортности, обмера и учёта, маркировки, транспортирования, сортировки, приёмки;

уметь:

- измерять фактические и устанавливать стандартные размеры, определять сорт, объём, производить приёмку, сортировку, маркировку круглых лесоматериалов.

Классификация круглых лесоматериалов по породам, назначению, размерам, качеству.

Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород для распиловки и строгания.

Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород для лущения.

Круглые лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы.

Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород для использования в круглом виде.

Обмер, учёт, маркировка, сортировка, приёмка и проверка качества, транспортирование круглых лесоматериалов.

Характеристика, технология заготовки, переработки, учёт и хранение второстепенных лесных ресурсов.

Литература

Основная: (1) с. 90-122; (2) с. 49-69;

ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия.

ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглых хвойных пород. Технические условия.

ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приёмка.

ГОСТ 3243-88 Дрова. Технические условия.

ГОСТ 2708-75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объёмов.

Другие действующие стандарты и технические условия на древесное сырьё для переработки, лесоматериалы.

Дополнительная: (4) с. 127-154.

Методические указания

Основные виды круглых лесоматериалов, применяемых в народном хозяйстве, нормируются двумя унифицированными стандартами:

ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия, ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия.

Лишь некоторые круглые лесоматериалы нормируются отдельными стандартами: дровяные, рудничная стойка, грядки для деталей конных повозок и др.

При изучении круглых лесоматериалов следует усвоить классификацию их по размерам, породам, назначению и переработке, познакомиться с содержанием вышеуказанных стандартов.

В зависимости от наличия и размеров пороков лесоматериалы относят к следующим товарным категориям: деловая, низкокачественная (дровяная) древесина. Деловые лесоматериалы подразделяются на три сорта: 1-й; 2-й; 3-й.

По ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые изучите, как их маркируют, сортируют, измеряют, осуществляют приёмку и транспортирование.

Объём деловых сортиментов и дров, измеряемых поштучно, определяют по ГОСТ 2708-75 в плотной мере.

Обратите внимание на то, что некоторые деловые лесоматериалы длиной до 2 м и дрова длиной до 3 м включительно, подлежат измерению в складочной мере с последующим переводом в плотную.

Технические условия, укладку, правила приёмки и учёта дров изучите по ГОСТ 3243-88. В указанном стандарте дрова разделяются по древесным породам, по однородности, по влажности. Установлены размеры дров по длине и толщине, приведены коэффициенты полнодревесности для перевода складочных мер в плотные.

Статьи 80 и ст. 120 Лесного кодекса Российской Федерации предусматривают порядок заготовки второстепенных лесных ресурсов, к которым относятся: заготовка пней, коры, бересты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних ёлок и других. Необходимо знать характеристику, технологию заготовки, переработки, учёт и хранение вышеуказанных второстепенных лесных материалов. Все перечисленные товары, получаемые механическим путём из ствола, корней, кроны, используются в качестве сырья лесохимических производств.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие группы по толщине и длине имеют круглые деловые лесоматериалы?

- Назовите группы круглых лесоматериалов по назначению и породам.

- Каких сортов заготавливаются круглые лесоматериалы?

- Как измеряются стандартные размеры круглых лесоматериалов по диаметру и длине?

- Что такое маркировка и где наносят реквизиты маркировки?

- Как условно обозначаются реквизиты маркировки? Чем проводится маркировка?

- С какой целью проводится сортировка лесоматериалов?

- Какие сортименты подлежат поштучному измерению и учёту в плотной мере?

- Какие деловые сортименты подлежат измерению в складочной мере с последующим переводом в плотную?

- Как определяется объём лесоматериалов, измеряемых поштучно?

- Как определяется объём лесоматериалов, измеряемых в складочной мере?

- Чем отличается кубический метр от плотного?

- Что такое балансы?

- Какие требования предъявляются к балансам?

- Назовите сортименты, требования к которым устанавливаются не унифицированными стандартами, а отдельными государственными или отраслевыми стандартами и дайте им характеристику.

- Какими способами хранят круглые лесоматериалы и древесное сырьё для переработки?

- Какие виды дров различают по назначению?

- На какие группы подразделяются дрова для отопления по породному составу?

- Какие устанавливаются размеры дров по длине и толщине?

- Как проверяется плотность кладки дров в поленницах?

- Как определяется качество дров?

- Какую древесину называют низкокачественной и где её используют?

- Что относится к второстепенным лесным материалам?

- Что такое пнёвый осмол, и для каких целей его заготавливают?

- Назовите возможности использования древесной коры в народном хозяйстве.

- Какую продукцию получают при переработке сосновой, пихтовой и еловой лапки?

- Каким требованиям должны отвечать новогодние ёлки?

Тема 2.3. Пиленые лесоматериалы

Студент должен

знать:

- классификацию пиломатериалов и заготовок, требования ГОСТов к пиленым сортиментам, правила обмера, учёта, определения качества, сортировки, маркировки и приёмки;

уметь:

- измерять физические и устанавливать стандартные размеры, определять сорт, производить учёт, приёмку и маркировку пиленых лесоматериалов.

Классификация пиломатериалов по породам, форме поперечного сечения, размерам, характеру и степени обработки, качеству и назначению.

Пиломатериалы хвойных и лиственных пород.

Заготовки из древесины хвойных и лиственных пород.

Обмер, учёт, методы проверки качества, маркировка и транспортирование пиломатериалов и заготовок.

Литература

Основная: (1) с. 122-143; (2) с. 69-77;

ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия.

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

Другие действующие стандарты и технические условия на пиломатериалы и заготовки.

Дополнительная: (4) с. 155-192.

Методические указания

Продукция, получаемая в результате продольного деления брёвен на части и продольного и поперечного раскроя полученных частей, называется пиленой продукцией. Различают три вида пиленой продукции: пиленые материалы, пиленые заготовки и пиленые детали. Необходимо изучить, чем они отличаются друг от друга.

В зависимости от области применения различают пиломатериалы внутрисоюзого потребления и поставляемые на экспорт.

Пиломатериалы внутрисоюзного потребления делят на пиломатериалы общего назначения и специальные.

Технические условия на пиломатериалы общего назначения, которые изготавливаются из древесины хвойных и лиственных пород, регламентированы ГОСТ 8486-86 (а также ГОСТ 24454-80) и ГОСТ 2695-83. В них приведены типы и размеры, технические требования, маркировка, транспортирование и хранение пиломатериалов. Изучите по этим ГОСТам, как пиломатериалы делятся по форме поперечного сечения, по толщине, по длине, по характеру обработки.

При изучении обратите внимание на градации и допускаемые отклонения по длине и толщине, которые зависят от породы и др.

Знайте, что пиломатериалы из древесины хвойных пород делятся на пять сортов, а пиломатериалы и заготовки из древесины лиственных пород на три сорта.

Объем пиломатериалов и заготовок определяют в плотных кубических метрах по номинальным размерам с использованием таблиц ГОСТ 5306-83.

При измерении толщины, ширины и длины пиломатериалов и заготовок фактические размеры округляются до номинальных размеров с учётом отклонений и градаций, установленных в соответствующих стандартах.

Изучите три способа определения объёма пиломатериалов и заготовок -   пакетный, поштучный, выборок.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие элементы имеют пиломатериалы?

- Как классифицируют пиломатериалы по форме поперечного сечения?

- Какие пиломатериалы различают по видам обработки?

- Какие пиломатериалы различают по местоположению в бревне?

- Какие размеры установлены для пиломатериалов хвойных и лиственных пород?

- Как обмеряют и учитывают пиломатериалы?

- Каких сортов бывают пиломатериалы хвойных и лиственных пород?

- Из древесины, каких пород изготавливаются шпалы?

- Назовите виды и типы шпал для железных дорог широкой колеи.

- Каковы размеры шпал?

- Каких сортов изготавливаются шпалы?

- Что такое обапол, его виды и для каких целей его используют?

- Чем отличаются пиломатериалы от заготовок?

Тема 2.4. Строганые и лущеные древесные материалы

Студент должен

знать:

- требования ГОСТов к назначению, видам, размерам, сортности, правилам обмера и учёта, маркировки, приёмки, хранения строганного и лущёного шпона;

уметь:

- измерять фактические и устанавливать стандартные размеры, определять сорт, объём, качество, производить маркировку шпона.

Шпон строганый и лущеный. Требования ГОСТов на шпон по породам древесины, размерам, качеству, влажности, маркировке, правилам приёмки, обмера, учёта, хранения и транспортирования.

Литература

Основная: ГОСТ 2977-82 Шпон строганый. ГОСТ 99-96 Шпон лущеный. Технические условия.

Дополнительная: (4) с. 192-196.

Методические указания

При изучении этой темы важно усвоить способы получения шпона строганого и лущеного.

Строганый шпон используют в качестве облицовочного материала. Лущеный шпон является основным полуфабрикатом, из которого вырабатывают различные виды клееных слоистых материалов, а также используется для облицовки поверхности изделий из древесины.

Необходимо уяснить, как подразделяется лущеный и строганый шпон в зависимости от текстуры древесины.

На шпон строганый и лущеный разработаны и введены ГОСТы, в которых указываются размеры, технические требования, правила маркировки, сортировки, обмера, учета и проверки качества.

При изучении обратите внимание на градации и предельные отклонения по длине, ширине и толщине листов шпона.

В зависимости от качества древесины и обработки лущеный шпон разделяют на пять сортов, а строганый - на 2 сорта.

Шероховатость поверхности лущеного и строганого шпона определяют по ГОСТ 15612. Влажность шпона должна быть (8±2) %, её определяют по: ГОСТ 2977-82 (шпон строганый), ГОСТ 20800-75 (шпон лущеный).

Шпон учитывают в квадратных и кубических метрах.

Вопросы для самоконтроля:

- Что такое лущеный шпон?

- Как получают строганый и лущеный шпон?

- Из древесины, каких пород изготавливается лущеный и строганый шпон?

- Каковы размеры строганого шпона?

- Чем характеризуется шпон радиальный, полурадиальный и тангенциальный?

- Как учитывается и упаковывается шпон?

Тема 2.5. Композиционные древесные материалы

Студент должен

знать:

- требования ГОСТов к назначению, размерам, сортности, правилам обмера и учёта, маркировки, хранения композиционных древесных материалов;

уметь:

- измерять фактические и устанавливать номинальные размеры, определять сорт, производить приёмку и маркировку композиционных материалов.

Фанера. Плиты древесностружечные. Плиты древесноволокнистые. Их получение, свойства, виды, применение. Требования действующих ГОСТов. Арболит, фибролит, ксилолит. Использование отходов глубокой переработки древесины и биомассы для изготовления композиционных экологически чистых материалов, МДФ (модифицированная древесина), ламинат, паркетные изделия.

Литература

Основная: (1) с. 144-147;

ГОСТ 15812-87 Древесина клееная слоистая. Термины и определения.

ГОСТ 8673-93 Плиты фанерные. Технические условия.

ГОСТ 14614-79 Декоративная фанера. Технические условия.

ГОСТ 11539-83 Бакелизированная фанера

ГОСТ 30427-96 Фанера общего назначения

ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород

ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород

ГОСТ 19922-74 Заготовки гнуто-клееные.

ГОСТ 13715-78 Столярные плиты.

ГОСТ 10632-207 Плиты древесностружечные. Технические условия.

ГОСТ 27935-88 Плиты древесноволокнистые.

Дополнительная: (4) с. 197-212.

Методические указания

Изучая композиционные древесные материалы, знайте, что их разделяют на две подгруппы: клееная древесина и материалы на основе измельчённой древесины.

Клееная древесина охватывает три вида материалов:

а) слоистую клееную – фанера, фанерные плиты, древесные слоистые пластики, гнуто-клееные заготовки;

б) массивную клееную - клееные доски, бруски, брусья, плиты;

в) комбинированную клееную - столярные плиты.

Композиционные материалы на основе измельченной древесины изготавливают из низкокачественной древесины и отходов производства.

Важно знать, что выпуску таких материалов, отводится видное место в системе мероприятий по комплексному использованию древесины и коры.

В непрерывно возрастающих объемах выпускаются древесностружечные и древесноволокнистые плиты, строительные материалы на базе измельчённой древесины - арболит, фибролит, плиты цементно-стружечные, ксилолит, корьевые плиты, массы древесные прессовочные.

При изучении необходимо уяснить технологию изготовления вышеперечисленных материалов, применение, обмер, учёт, хранение.

В результате химической переработки древесины и отходов получают большое количество различной продукции, имеющей важное народнохозяйственное значение. Это, прежде всего, продукты сухой перегонки древесины и продукты гидролизного производства.

На процессе сухой перегонки древесины основаны смоло-скипидарное и дёгтекуренное производство, углежжение, спирто-порошковое производство.

Важно изучить, что является сырьём для сухой перегонки древесины и гидролизного производства, получаемые продукты и их применение, технологический процесс, оборудование.

Вопросы для самоконтроля:

- Что такое фанера?

- Назовите виды и сорта фанеры общего назначения.

- Расскажите о преимуществах фанеры в сравнении с пиломатериалами.

- Какие древесные породы применяются для изготовления декоративной фанеры всех марок?

- Какая фанера называется бакелизированная?

- Чем отличаются фанерные плиты от фанеры?

- Где применяются столярные плиты?

- Что представляют собой гнуто-клееные заготовки?

- Чем  отличаются древесностружечные плиты от древесноволокнистых?

- Где применяют ДСтП?

- Где применяют арболит и фибролит?

- Как изготавливают плиты цементно-стружечные и ксилолит?

- Какое сырьё применяется для сухой перегонки древесины?

- Какие основные и побочные продукты получаются при сухой перегонке древесины?

- Какое древесное сырьё применяют для углежжения?

Примерный перечень рекомендуемых практических занятий:

- Определение сортности круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород. Маркировка, обмер и учёт круглых лесоматериалов.

- Определение объёма круглых лесоматериалов в складочной и плотной мерах.

- Определение стандартных размеров, объёма, качества пиломатериалов, приёмка пиломатериалов и заготовок, их маркировка.

- Определение стандартных размеров и качества, обмер, учёт и маркировка лущёного и строганого шпона, композиционных материалов.

Методические указания к выполнению контрольной работы:

Контрольная работа является важной частью самостоятельной подготовки студента. Она должна отражать степень и глубину знаний студента и содержать обстоятельные ответы на поставленные вопросы. Текст работы должен быть набран на компьютере, чернилами и содержать необходимые цифровые данные, схемы и рисунки.

Контрольная работа составлена в 10-и вариантах. Вариант контрольной работы определяется по шифру студента, который указывается в учебном графике студента-заочника. Номера контрольных вопросов отыскиваются в таблице № 2. Студент должен помнить, что вопросы контрольной работы не охватывают всего программного материала, а поэтому при изучении этой дисциплины и подготовке к дифференцированному зачёту следует руководствоваться не только вопросами контрольной работы, но и программой в полном объёме.

В каждом варианте контрольной работы 7 вопросов, из них: пять теоретических, два - в виде задач. В рекомендуемой литературе теоретические основы изложены довольно обстоятельно, а поэтому дать ответы на теоретические вопросы не вызывает затруднений.

В данных методических указаниях приведены примеры решения задач, аналогичных тем, что содержатся в задании контрольной работы.

Пример 1. Определить массу абсолютно сухой древесины и массу воды, если кусок древесины имеет абсолютную влажность 45 % и массу 890 г.

Решение: По форме абсолютной влажности сначала необходимо определить массу абсолютно сухой древесины:

,

где W  - влажность древесины, %;

m  - масса влажной древесины, г;

m0 - масса абсолютно сухой древесины, г.

Подставляя значения W и m,  получим:

Масса воды составляет

Пример 2. Определить массу берёзовых дров при влажности 20 %. Масса 1 куб. м этих дров при влажности 65 % составляет 850 кг.

Решение: По формуле относительной влажности определяем массу абсолютно сухих дров:

Затем по этой же формуле определяем массу дров при влажности 20 %:

Пример 3. Определить полную линейную усушку и коэффициенты усушки в радиальном и тангенциальном направлениях, если образец имел размеры: в радиальном направлении – 20,65 мм, а в тангенциальном направлении – 19,80 мм. После высушивания размеры составили в радиальном направлении 19,80 мм, а в тангенциальном  – 18,35 мм.

Решение:

1. Полную усушку в радиальном направлении определяем по формуле:

где r max - полная линейная усушка в радиальном направлении, %;

max - размер образца до высушивания в радиальном направлении, мм;

min - размер образца после высушивания в радиальном направлении, мм.

2. Коэффициент радиальной усушки определяем по формуле:

где К r - коэффициент радиальной усушки;

r - линейная усушка в радиальном направлении, %

3. Полную усушку в тангенциальном направлении определяем по формуле:

,

где  t max - полная линейная усушка в тангенциальном направлении, %;

bmax - размер образца в тангенциальном направлении до высушивания, мм;

bmin - размер образца в тангенциальном направлении после высушивания, мм.

4. Коэффициент тангенциальной усушки определяем по формуле:

Пример 4. Для производства мебели требуются сосновые бруски квадратного сечения 50×50 мм при комнатно-сухом состоянии. Какого размера следует вырезать бруски из свежезаготовленной древесины, если величина усушки до комнатно-сухого состояния составляет 2/3 полной усушки?

Решение: В таблице № 1 в методических указаниях находим значение коэффициентов усушки для древесины сосны:

коэффициент радиальной усушки – 0,17

коэффициент тангенциальной усушки – 0,28.

Коэффициент усушки

Таблица № 1

| Породы | Коэффициенты усушки |  |
| --- | --- | --- |
|  | радиальный Кr | тангенциальный Кt |
| 1 | 2 | 3 |
| Лиственница | 0,19 | 0,35 |
| Сосна | 0,17 | 0,28 |
| Ель | 0,16 | 0,28 |
| Пихта | 0,11 | 0,28 |
| Кедр | 0,12 | 0,26 |
| Берёза | 0,26 | 0,31 |
| Бук | 0,17 | 0,32 |
| Ясень | 0,18 | 0,28 |
| Дуб | 0,18 | 0,27 |
| Осина | 0,14 | 0,28 |

Затем находим процент полной усушки в радиальном направлении:

в тангенциальном направлении:

Определяем процент усушки брусков при комнатно-сухом состоянии, который по условию составляет 2/3 полной усушки:

в радиальном направлении

в тангенциальном направлении

Определяем размеры поперечного сечения брусков сосны, выпиленных из свежезаготовленной древесины:

в радиальном направлении, подставляя значения  r  и min  в формулу:

в тангенциальном направлении, подставляя значения t и bmin в формулу:

Пример 5. Определить плотность древесины ели при влажности 20 %.

Решение: В таблице 2 (см (1) с. 27) находим, что для ели р12 =445 кг/м3 (плотность при влажности 12 %).

Для определения плотности древесины при влажности до 30% используем следующие формулы:

а) для древесины белой акации, берёзы, бука, граба и лиственницы

(1)

б) для древесины остальных пород

(2)

где W – влажность древесины от 0 до 30 %;

W - плотность древесины при влажности до 30 %, кг/м3

Подставляя значения 12  и W в формулу (2) определяем плотность древесины ели:

При определении плотности древесины при влажности больше 30 % используют такие формулы:

а) для древесины белой акации, берёзы, бука, граба и лиственницы

б) для древесины остальных пород

где W - влажность древесины более 30 %;

W - плотность древесины при влажности больше 30 %, кг/м3

12 - плотность древесины при влажности 12%, кг/м3

Пример 6. При измерении осинового бревна, фактические его размеры оказались: длина – 5,51 м, диаметр – 39 см. Бревно поражено заболонной гнилью глубиной 3 см. Определить стандартные размеры, степень поражения и сорт бревна, а также насколько процентов изменится объём бревна из-за неточности размера по длине?

При решении таких задач необходимо пользоваться:

ГОСТом 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород;

ГОСТом 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород;

ГОСТом 2292-88 Лесоматериалы круглые.

Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приёмка;

ГОСТом 2708-75 Таблицы объёмов.

В ГОСТ 9462-88 и ГОСТ 9463-88 в таблице 1 приведены группы лесоматериалов по толщине, градация по толщине.

В таблице 2, в зависимости от назначения круглых лесоматериалов, приведены стандартные размеры, породы, сорта и градация по длине. Качество древесины (сорт) устанавливается по таблице 3 в зависимости от наличия порока, его размера и степени поражения этим пороком.

При разметке хлыстов на сортименты по длине выше указанными     ГОСТами п. 1.6. предусмотрены припуски и допуски.

Объём бревна, кряжа или чурака находят по ГОСТ 2708 - 75 после того, как определят стандартные размеры по толщине и длине. При определении объёма круглых лесоматериалов припуски и допуски не учитываются. Однако, несоблюдение размеров по длине с учётом припуска, приводит к уменьшению длины сортимента на величину принятой градации.

Решение:

1) Вследствие заниженного припуска номинальную (стандартную) длину бревна уменьшаем на величину градации (0,5 м) и принимаем длиной 5,0 м.

Согласно ГОСТ 2292-88 п. 4.3.3. значение толщины круглых лесоматериалов менее 14 см округляют до целого числа, при этом доли менее 0,5 не учитывают, а долю 0,5 см и более приравнивают к большему целому числу.

Значение толщины круглых лесоматериалов – 14 см и более округляют до чётного числа, при этом доли менее целого нечётного числа не учитывают, а целое нечётное число и доли более нечётного округляют до большего целого числа.

Так как доля градации по толщине составляет 1 см, то принимаем бревно диаметром 40 см.

2) Степень поражения бревна заболонной гнилью определяем отношением размеров гнили к диаметру торца бревна:

где Z – степень поражения бревна заболонной гнилью;

- размер заболонной гнили, см;

D - диаметр бревна в верхнем срезе, см.

3) По ГОСТу 9462-88 таблица 3 п.2 в бревно с таким размером гнили относят к 3-му сорту.

4) По ГОСТу 2708-75 Таблицы объёмов определяем объём бревна по фактическим и номинальным (стандартным) размерам.

Объём бревна длиною 5,50 и диаметром 40 см по таблице составляет 0,832 м3.

Объём бревна длиною 5,0 м и диаметром 40 см составляет 0,752 м3.

Для того чтобы определить на сколько процентов изменится объём бревна из-за заниженного припуска на усушку по длине, составляем пропорцию:

0,832 м3 – 100%

0,752 м3 - х

Следовательно, объём бревна уменьшится на 9,6 % (100 % - 90,4 %).

Пример 7. Определить объём поленницы дров в складочных и плотных кубометрах для сосны со средней толщиной 15 см, если длина дров 2,0 м, длина поленницы – 15 м, средняя высота – 1,7 м.

В пробном прямоугольнике проведена диагональ длиной 9,80 м, сумма протяжений торцов поленьев по диагонали составляет 6,40 м.

Решение: Объём штабеля в скл. куб. м определяется умножением его длины на ширину и высоту:

где L – длина штабеля, м;

b - ширина штабеля, м;

h - высота штабеля, м.

Складочный объём представляет собой геометрический объём штабеля, в котором, кроме древесины, имеются пустоты.

Объём в плотной мере характеризует объём древесины без пустот.

Для перевода в плотные куб. м необходимо объём в складочных куб. м умножить на коэффициент полнодревесности:

,  м3

где КТ – коэффициент полнодревесности для штабелей нормальной кладки.

Для определения плотности укладки дров определим фактический коэффициент полнодревесности

где  lm  - сумма протяжений торцов поленьев по диагонали, м;

Lg - длина диагонали, м.

По ГОСТ 3243-88 Дрова, полнодревесность поленницы, состоящей из дров хвойных пород длиной 2 м и толщиной 15 см и более равна 0,66. Фактический коэффициент полнодревесности не совпадает с приведённым коэффициентом в ГОСТ 3243-88 и отклоняется от него на 0,01.

Тогда объём рассматриваемой поленницы для расчёта в складочных метрах должен приниматься не 51 м3, а

Объём древесины в плотных куб. м находим умножением объёма штабеля, пересчитанного в скл. куб. м на табличный коэффициент полнодревесности:

Контрольная работа

Таблица № 2 распределения вопросов контрольной работы  по вариантам:

| Ввар. | Номера вопросов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2 | 12 | 16 | 30 | 47 | 61 | 76 |
| 02 | 1 | 9 | 17 | 34 | 51 | 63 | 77 |
| 03 | 3 | 10 | 20 | 32 | 49 | 62 | 78 |
| 04 | 4 | 11 | 21 | 38 | 54 | 64 | 80 |
| 05 | 5 | 19 | 22 | 40 | 56 | 70 | 82 |
| 06 | 6 | 13 | 18 | 33 | 52 | 65 | 87 |
| 07 | 7 | 14 | 24 | 95 | 58 | 71 | 85 |
| 08 | 2 | 15 | 17 | 35 | 48 | 66 | 91 |
| 09 | 3 | 12 | 23 | 42 | 59 | 72 | 93 |
| 10 | 4 | 9 | 27 | 41 | 57 | 73 | 84 |

Вариант контрольной работы определяется по  последней цифре шифра студента.

Вопросы к контрольной работе:

1. Основные части растущего дерева, выполняемые ими функции и промышленное использование.

2. Главные разрезы ствола. Части ствола, их строение, значение при жизни дерева и промышленное применение.

3. Характеристика ядра, заболони и спелой древесины. В чем заключается суть процесса ядрообразования?

4. Годичные слои. Главные разрезы ствола. Ранняя и поздняя древесина годичных слоёв. Факторы, влияющие на ширину годичных слоёв.

5. Сердцевинные лучи, их выраженность на главных разрезах ствола. Какие функции они выполняют в растущем дереве?

6. Сосуды, их назначение и выраженность на главных разрезах ствола. Кольцесосудистые и рассеяннососудистые лиственные породы.

7. Смоляные ходы, их виды, размеры и практическое значение.

8. Химический состав древесины. Экстрактивные вещества, и их промышленное значение.

9. Свойства, определяющие внешний вид древесины, методы их улучшения и практическое значение.

10. Влажности древесины. Абсолютная влажность древесины и методы её определения.

11. Виды влаги в древесине. Предел гигроскопичности. Степень влажности древесины при различных её состояниях.

12. Усушка и разбухание древесины. Их практическое значение.

13. Растрескивание и коробление древесины. Предупреждение появления трещин и коробление.

14. Плотность древесины и методы её определения. Связь между прочностью и плотностью.

15. Проницаемость древесины жидкостями и газами. Значение тепловых, электрических, звуковых свойств древесины, проявляющихся при воздействии излучений.

16. Понятие о механических свойствах древесины. Прочность древесины. Чем она характеризуется? Основные виды действия механических сил.

17. Прочность древесины при сжатии, растяжении вдоль и поперек волокон, статическом изгибе, сдвиге.

18. Твердость древесины. Способы определения твердости древесины, практическое значение.

19. Раскалываемость древесины. Положительные и отрицательные стороны этого свойства.

20. Упругость и пластичность древесины и практическое значение.

21. Определить массу абсолютно сухой древесины и массу воды, если кусок древесины имеет абсолютную влажность 57 % и массу 915 г.

22. Определить массу абсолютно сухой древесины и массу воды, если кусок древесины имеет абсолютную влажность 34 % и массу 686г.

23. Определить массу абсолютно сухой древесины и массу воды, если кусок древесины имеет абсолютную влажность 27 % и массу 580 г.

24. Определить массу дубовых дров при влажности 20 %. Масса 1 куб.м. этих дров при влажности 55 % составляет 880 кг.

25. Определить массу ольховых дров при влажности 15 % Масса 1 куб.м. этих дров при влажности 50 % составляет 650 кг.

26. Определить массу березовых дров при влажности 17 %. Масса 1 куб.м. этих дров при влажности 43 % составляет 795кг.

27. Определить полную линейную усушку и коэффициент усушки в радиальном и тангенциальном направлениях, если древесный образец до высушивания имел размеры: в радиальном направлении – 35 мм, а в тангенциальном направлении – 33 мм, после высушивания размеры составили: в радиальном направлении – 33,9 мм, а в тангенциальном – 31,1 мм.

28. Древесный образец во влажном состоянии имел размеры: в радиальном направлении – 20,3 мм, в тангенциальном направлении – 19,55 мм, после высушивания до абсолютно-сухого состояния размеры составили: в радиальном направлении – 19,2 мм, в тангенциальном направлении – 17,8 мм определить полную линейную усушку и коэффициент усушки.

29. Определить полную объёмную усушку и коэффициент усушки, если объём образца до высушивания составил 10,0 см3, а в абсолютно-сухом состоянии 8,3 см.

30. Для производства мебели требуются еловые бруски квадратного сечения 80х80 мм при комнатно-сухом состоянии. Какого размера следует вырезать эти бруски из свежезаготовленной древесины, если величина усушки до комнатно-сухого состояния составляет 2/3 полной усушки?

31. Из свежезаготовленных березовых кряжей выпилены доски шириной 200 мм и толщиной 50 мм. Определить размеры этих досок при высушивании их до комнатно-сухого состояния, если величина усушки при этом составляет 3/4 полной усушки.

32. Определить плотность древесины сосны при влажности 18 %.

33.Определить плотность древесины дуба при влажности 23 %.

34. Определить плотность древесины березы при влажности 24 %.

35. Определить плотность древесины белой акации при влажности 49 %

36. Определить плотность древесины ели при влажности 41 %.

37. Определить плотность древесины лиственницы при влажности 38 %.

38. Понятие о пороках древесины. Группы пороков древесины, рассматриваемые ГОСТом 2140-81 «Пороки древесины».

39. Сучки, их виды, разновидности, измерение. Влияние их на качество древесины.

40. Трещины, виды, разновидности, измерение, и влияние на качество древесины.

41. Пороки формы ствола, виды и разновидности, измерение и влияние на качество древесины.

42. Пороки строения древесины: наклон волокон, крень, свилеватость, завиток, глазки, кармашек, засмолок, их разновидности. Влияние их на качество древесины и измерение.

43. Пороки строения древесины: сердцевина, двойная сердцевина, пасынок, сухобокость, прорость, ложное ядро, внутренняя заболонь, водослой, их разновидности. Влияние их на качество древесины и измерение.

44. Химические окраски, их виды и разновидности. Влияние окраски на качество древесины.

45. Грибные поражения: ядровые пятна (полосы), плесень и синева, их влияние на качество древесины.

46. Гнили: ядровая, заболонная, наружная трухлявая, влияние её на качество древесины. Измерение гнили.

47. Биологические повреждения, их виды и разновидности, измерение и влияние на качество.

48. Инородные включения, механические повреждения, их виды и разновидности, измерение. Влияние их на качество древесины.

49. Покоробленность, виды и разновидности, влияние на качество древесины и измерение.

50. Стойкость древесины и средства, применяемые для защиты древесины от гниения.

51. Способы обработки древесины антисептиками.

52. Классификация лесоматериалов и продукции из древесины по отраслям промышленности и видам производств. Подразделение сортиментов на классы по степени и способам обработки.

53. Разработка и утверждение стандартов. Содержание стандартов.

54. Классификация круглых лесоматериалов по породам, размерам, назначению и качеству.

55. Обмер и учёт круглых лесоматериалов, их маркировка.

56. Еловое бревно для распиловки на пиломатериалы для строительства длиной 6,51 м и толщиной 21 см, принято приёмщиком длиной 6,5 м и толщиной 20 см. Каких стандартных размеров следует принять его? К какому сорту относится бревно с наружной боковой трещиной глубиной 2 см? На сколько процентов изменится объём бревна из-за заниженного припуска по длине?

57. Осиновый чурак для производства спичек имеет фактические размеры по длине 2,11 м, диаметр 19 см. Чурак имеет ядровую гниль с выходом на один торец, диаметр её 1,5 см. Определить стандартные размеры чурака, степень поражения и сорт. На сколько процентов изменится объём чурака из-за неточности его размера по длине?

58. Березовый чурак для выработки лущеного шпона общего назначения имеет фактическую длину 1,61 м, диаметр 31,3 см. Чурак поражен ядровой гнилью диаметром 4 см. Определить стандартные размеры чурака, степень поражения и сорт. На сколько процентов изменится объём чурака из-за заниженного припуска по длине?

59. Сосновое бревно для строительства имеет фактическую длину 5,51 м, толщину 21 см. Бревно имеет неглубокие червоточины в количестве 4 шт. на одном погонном метре длины. Определить стандартные размеры бревна и сорт. На сколько процентов изменится объём бревна из-за заниженного припуска по длине?

60. При измерении соснового строительного бревна длина его оказалась равной 5,02 м, а толщина 19,1 см. Стрела прогиба простой кривизны 6 см. Определить стандартные размеры бревна, степень поражения и сорт. На сколько процентов изменится объём его из-за неточности размера по длине?

61. При измерении соснового бревна для распиловки на пиломатериалы для машиностроения его длина оказалась 4,52 м, а диаметр 24,3 см. Метиковые трещины вписываются в сердцевинную вырезку толщиной 7 см. Определить стандартные размеры бревна, степень поражения и сорт. На сколько процентов изменится объём бревна в результате неточности его размера по длине?

62. Ольховое бревно для распиловки на пиломатериалы для мебели имеет фактическую длину 6 м, диаметр 21 см. На один погонный метр длины приходится 2 здоровых сучка диаметром до 40 мм. Определить стандартные размеры бревна и его сорт. На сколько процентов изменится объём бревна из-за неточности размера по длине?

63. При обмере елового бревна для выработки пиломатериалов для строительства длина оказалась 5,97 м, а толщина 25 см. Бревно поражено табачными сучками диаметром до 35 мм в количестве 2 штук на погонном метре. Определить стандартные размеры бревна, его сорт и на сколько процентов изменится объём его из-за неточности размера по длине?

64. Определите объём поленницы колотых дров в складочных и плотных кубометрах для сосны со средней толщиной 11 см, если длина дров 1,5 м, длина поленницы 15 м, средняя высота 1,8 м. В пробном прямоугольнике проведена диагональ длиной 10,50 м. Сумма протяжений торцов поленьев по диагонали составляет 7,24 м.

65. Требуется определить складочный и плотный объёмы однометровой окоренной еловой рудничной стойки, уложенной в штабель длиной 16 м, высотой 2 м. Фактический коэффициент полнодревесности данного штабеля определенный методом диагонали равен 0,69.

66. Определить складочный и плотный объёмы еловых окоренных балансов длиной 1,5 м, уложенных в штабель длиной 21 м и средней высотой 2,0 м. Плотность кладки штабеля нормальная. Подштабельное основание отсутствует.

67. Определить объём поленницы круглых дров в складочных и плотных кубометрах для березы со средней толщиной 16 см, если длина дров -1,25 м, длина поленницы -14 м, средняя высота - 2,0 м. В пробном прямоугольнике проведена диагональ длиной 10 м, сумма протяжений торцов поленьев по диагонали составляет 7,40 м.

68. Требуется определить складочный и плотный объёмы колотых однометровых дров осины, уложенных в поленницу длиной 11 м и средней высотой   1,5 м. Средняя толщина дров - 16 см. Фактический коэффициент полнодревесности данного штабеля, определенный методом диагонали равен 0,61.

69. В поленницу уложены сырые круглые дрова лиственницы толщиной 15 см. Длина поленницы 17 м, средняя высота 2,0 м. В пробном прямоугольнике проведена диагональ длиной 11,0 м, сумма протяжений торцов поленьев по диагонали составляет 9,30 м. Требуется определить складочный и плотный объёмы дров.

70. Пиловочные брёвна хвойных и лиственных пород для выработки пиломатериалов,  применяемых в строительстве, машиностроении и производстве мебели. Характеристика, размеры.

71. Брёвна строительные хвойных и лиственных пород, их характеристика.

72. Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород для выработки строганого шпона: назначение, древесные породы, размеры и качество.

73. Лесоматериалы хвойных и лиственных пород для выработки целлюлозы и древесной массы: размеры, качество и учёт.

74. Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород, применяемые для выработки лущеного шпона: назначение, древесные породы, сорта и размеры.

75. Рудничная стойка: породы, размеры по длине и толщине, сортность, качество древесины, учёт.

76. Грядки для деталей конных повозок. Назначение, древесные породы, размеры и качество.

77. Колотые лесоматериалы: клёпка для изготовления бочек, колотые балансы, обод колесный и спицы, санный полоз. Требования к качеству, приёмка, учёт и хранение.

78. Дрова для технологических нужд: древесные породы, размеры и качество.

79. Сырьё древесное для пиролиза и углежжения: древесные породы, размеры, качество, укладка, обмер, учет.

80. Топливо древесное: древесные породы, размеры, качество, укладка, обмер и учет дров.

81. Низкокачественная древесина, её использование, размеры.

82. Второстепенные лесные материалы: характеристика, технология заготовки, переработка, учёт и хранение.

83. Пиломатериалы, их элементы и классификация по размерам и форме поперечного сечения, по толщине, по характеру обработки.

84. Пиломатериалы, их классификация по местоположению в бревне, по расположению годичных слоев к пластям, качеству.

85. Пиломатериалы хвойных пород общего назначения, их обмер, учёт и маркировка.

86. Пиломатериалы лиственных пород общего назначения, их обмер, учёт и маркировка.

87. Шпалы для железных дорог широкой колеи, их обмер, учёт и хранение.

88. Строганный шпон: назначение, древесные породы, размеры, качество, учёт и хранение.

89. Лущеный шпон: назначение, древесные породы, размеры, качество, учёт и хранение.

90. Фанера клееная, её виды, применение, размеры, учёт и сорт.

91. Древесностружечные плиты. Способы прессования плит. Характеристика, приёмка и учёт.

92. Древесноволокнистые плиты. Технологический процесс изготовления плит. Характеристика, приёмка и учёт.

93. Арболит, фибролит, ксилолит: применение, размеры, учёт и сорт.

94. Производство гнутых изделий: характеристика, учет и хранение.

95. Продукты сухой перегонки древесины: древесный уголь, скипидар, метиловый спирт, смола, уксусно-кальциевый порошок. Характеристика, приёмка, учёт и хранение.